洛氏硬度(HRC)、布氏硬度(HB)、维氏硬度对照区别和换算

材料试验检测当中硬度是衡量材料软硬程度的一个性能指标。厂家除了需要用电子拉力试验机对材料进行抗拉抗压强度检测外，硬度试验的方法较多，原理也不相同，测得的硬度值和含义也不完全一样。最普通的是静负荷压入法硬度试验，即布氏硬度(HB)、洛氏硬度(HRA，HRB，HRC)、维氏硬度(HV)，橡胶塑料邵氏硬度(HA,HD)等硬度其值表示材料表面抵抗坚硬物体压入的能力。最流行的里氏硬度（HL）、肖氏硬度(HS)则属于回跳法硬度试验，其值代表金属弹性变形功的大小。因此，硬度不是一个单纯的物理量，而是反映材料的弹性、塑性、强度和韧性等的一种综合性能指标。

钢材的硬度 ：金属硬度(Hardness)的代号为H。按硬度试验方法的不同，
●常规表示有布氏（HB）、洛氏（HRC）、维氏（HV）、里氏（HL）硬度等，其中以HB及HRC较为常用。
●HB应用范围较广，HRC适用于表面高硬度材料，如热处理硬度等。两者区别在于硬度计之测头不同，布氏硬度计之测头为钢球，而洛氏硬度计之测头为金刚石。 
●HV-适用于显微镜分析。维氏硬度(HV)以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面，用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值，即为维氏硬度值(HV)。
●HL手提式硬度计，测量方便，利用冲击球头冲击硬度表面后，产生弹跳；利用冲头在距试样表面1mm处的回弹速度与冲击速度的比值计算硬度，公式：里氏硬度HL=1000×VB（回弹速度）/ VA（冲击速度）。
●目前最常用的便携式里氏硬度计用里氏（HL）测量后可以转化为：布氏（HB）、洛氏（HRC）、维氏（HV）、肖氏（HS）硬度。或用里氏原理直接用布氏（HB）、洛氏（HRC）、维氏（HV）、里氏（HL）、肖氏（HS）测量硬度值。时代公司生产的TH系列里氏硬度计就有此功能，是传统台式硬度机的有益补充！”（详细情况请点击《里氏硬度计TH140/TH160/HLN-11A/HS141便携式系列 》）

1、HB - 布氏硬度:
       布氏硬度(HB)一般用于材料较软的时候，如有色金属、热处理之前或退火后的钢铁。洛氏硬度(HRC)一般用于硬度较高的材料，如热处理后的硬度等等。
       布式硬度(HB)是以一定大小的试验载荷，将一定直径的淬硬钢球或硬质合金球压入被测金属表面，保持规定时间，然后卸荷，测量被测表面压痕直径。布式硬度值是载荷除以压痕球形表面积所得的商。一般为：以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面，保持一段时间，去载后，负荷与其压痕面积之比值，即为布氏硬度值(HB)，单位为公斤力/mm2(N/mm2)。（关于布式硬度(HB)详细情况请点击《布氏硬度机(计)HB-3000B/TH600 》）

2、HR-洛式硬度
       洛式硬度（HR-）是以压痕塑性变形深度来确定硬度值指标。以0.002毫米作为一个硬度单位。当HB>450或者试样过小时，不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm的钢球，在一定载荷下压入被测材料表面，由压痕的深度求出材料的硬度。根据试验材料硬度的不同，分三种不同的标度来表示：                                    
HRA：是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度，用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。
HRB：是采用100kg载荷和直径1.59mm淬硬的钢球，求得的硬度，用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。
HRC：是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度，用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。
另外：
(1)HRC含意是洛式硬度C标尺，
(2)HRC和HB在生产中的应用都很广泛
(3)HRC适用范围HRC 20－－67，相当于HB225－－650
若硬度高于此范围则用洛式硬度A标尺HRA。若硬度低于此范围则用洛式硬度B标尺HRB。布式硬度上限值HB650,不能高于此值。

(4)洛氏硬度计C标尺之压头为顶角120度的金刚石圆锥，试验载荷为一确定值，中国标准是150公斤力。

布氏硬度计之压头为淬硬钢球（HBS)或硬质合金球（HBW），试验载荷随球直径不同而不同，从3000到31.25公斤力。

(5)洛式硬度压痕很小，测量值有局部性，须测数点求平均值，适用成品和薄片，归于无损检测一类。

布式硬度压痕较大，测量值准，不适用成品和薄片，一般不归于无损检测一类。

(6)洛式硬度的硬度值是一无名数，没有单位。（因此习惯称洛式硬度为多少度是不正确的。）

布式硬度的硬度值有单位，且和抗拉强度有一定的近似关系。

(7)洛式硬度直接在表盘上显示、也可以数字显示，操作方便，快捷直观，适用于大量生产中。

布式硬度需要用显微镜测量压痕直径，然后查表或计算，操作较繁琐。

(8)在一定条件下，HB与HRC可以查表互换。其心算公式可大概记为：1HRC≈1/10HB。 （关于洛氏硬度机详细情况请点击《洛氏硬度机(计)HR-150A/TH300/TH500/TH320/TH301/TH310系列》 ）

下面是几种常见的对照关系表：1<<国家标准硬度HLD/HRC/HRB/HV/HB/HSD转换换算表副本>>

2根据德国标准DIN50150,以下是常用范围的钢材抗拉强度与维氏硬度、布氏硬度、洛氏硬度的对照表：

| 抗拉强度 Rm N/mm2 | 维氏硬度 HV | 布氏硬度 HB | 洛氏硬度 HRC |
| --- | --- | --- | --- |
| 250 | 80 | 76.0 | - |
| 270 | 85 | 80.7 | - |
| 285 | 90 | 85.2 | - |
| 305 | 95 | 90.2 | - |
| 320 | 100 | 95.0 | - |
| 335 | 105 | 99.8 | - |
| 350 | 110 | 105 | - |
| 370 | 115 | 109 | - |
| 380 | 120 | 114 | - |
| 400 | 125 | 119 | - |
| 415 | 130 | 124 | - |
| 430 | 135 | 128 | - |
| 450 | 140 | 133 | - |
| 465 | 145 | 138 | - |
| 480 | 150 | 143 | - |
| 490 | 155 | 147 | - |
| 510 | 160 | 152 | - |
| 530 | 165 | 156 | - |
| 545 | 170 | 162 | - |
| 560 | 175 | 166 | - |
| 575 | 180 | 171 | - |
| 595 | 185 | 176 | - |
| 610 | 190 | 181 | - |
| 625 | 195 | 185 | - |
| 640 | 200 | 190 | - |
| 660 | 205 | 195 | - |
| 675 | 210 | 199 | - |
| 690 | 215 | 204 | - |
| 705 | 220 | 209 | - |
| 720 | 225 | 214 | - |
| 740 | 230 | 219 | - |
| 755 | 235 | 223 | - |
| 770 | 240 | 228 | 20.3 |
| 785 | 245 | 233 | 21.3 |
| 800 | 250 | 238 | 22.2 |
| 820 | 255 | 242 | 23.1 |
| 835 | 260 | 247 | 24.0 |
| 850 | 265 | 252 | 24.8 |
| 865 | 270 | 257 | 25.6 |
| 880 | 275 | 261 | 26.4 |
| 900 | 280 | 266 | 27.1 |
| 915 | 285 | 271 | 27.8 |
| 930 | 290 | 276 | 28.5 |
| 950 | 295 | 280 | 29.2 |
| 965 | 300 | 285 | 29.8 |
| 995 | 310 | 295 | 31.0 |
| 1030 | 320 | 304 | 32.2 |
| 1060 | 330 | 314 | 33.3 |
| 1095 | 340 | 323 | 34.4 |
| 1125 | 350 | 333 | 35.5 |
| 1115 | 360 | 342 | 36.6 |
| 1190 | 370 | 352 | 37.7 |
| 1220 | 380 | 361 | 38.8 |
| 1255 | 390 | 371 | 39.8 |
| 1290 | 400 | 380 | 40.8 |
| 1320 | 410 | 390 | 41.8 |
| 1350 | 420 | 399 | 42.7 |
| 1385 | 430 | 409 | 43.6 |
| 1420 | 440 | 418 | 44.5 |
| 1455 | 450 | 428 | 45.3 |
| 1485 | 460 | 437 | 46.1 |
| 1520 | 470 | 447 | 46.9 |
| 1555 | 480 | (456) | 47.7 |
| 1595 | 490 | (466) | 48.4 |
| 1630 | 500 | (475) | 49.1 |
| 1665 | 510 | (485) | 49.8 |
| 1700 | 520 | (494) | 50.5 |
| 1740 | 530 | (504) | 51.1 |
| 1775 | 540 | (513) | 51.7 |
| 1810 | 550 | (523) | 52.3 |
| 1845 | 560 | (532) | 53.0 |
| 1880 | 570 | (542) | 53.6 |
| 1920 | 580 | (551) | 54.1 |
| 1955 | 590 | (561) | 54.7 |
| 1995 | 600 | (570) | 55.2 |
| 2030 | 610 | (580) | 55.7 |
| 2070 | 620 | (589) | 56.3 |
| 2105 | 630 | (599) | 56.8 |
| 2145 | 640 | (608) | 57.3 |
| 2180 | 650 | (618) | 57.8 |
|  | 660 |  | 58.3 |
|  | 670 |  | 58.8 |
|  | 680 |  | 59.2 |
|  | 690 |  | 59.7 |
|  | 700 |  | 60.1 |
|  | 720 |  | 61.0 |
|  | 740 |  | 61.8 |
|  | 760 |  | 62.5 |
|  | 780 |  | 63.3 |
|  | 800 |  | 64.0 |
|  | 820 |  | 64.7 |
|  | 840 |  | 65.3 |
|  | 860 |  | 65.9 |
|  | 880 |  | 66.4 |
|  | 900 |  | 67.0 |
|  | 920 |  | 67.5 |
|  | 940 |  | 68.0 |

3各种硬度粗略关系表：

| 巴氏 GYZJ 934-1 | 布 氏 10mm 500kg | 维 氏 5kg | 韦 氏 B | 洛 氏 |  |  |  | 巴氏 GYZJ 934-1 | 布 氏 10mm 500kg | 维 氏 5kg | 韦 氏 B | 洛 氏 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | B | E | F | H |  |  |  |  | B | E | F | H |  |
| 35 |  | 21 |  |  |  |  | 32 | 68 | 60 | 65 | 11.0 |  | 71 | 70 | 94 |  |
| 36 |  | 22 |  |  |  |  | 35 | 69 | 62 | 67 | 11.4 |  | 73 | 72 | 95 |  |
| 37 |  | 23 |  |  |  |  | 37 | 70 | 64 | 70 | 11.8 | 17 | 75 | 74 | 97 |  |
| 38 |  | 24 |  |  |  |  | 40 | 71 | 67 | 72 | 12.2 | 23 | 76 | 75 | 98 |  |
| 39 |  | 25 |  |  |  |  | 42 | 72 | 69 | 75 | 12.6 | 28 | 78 | 77 | 99 |  |
| 40 | 25 | 26 |  |  |  |  | 45 | 73 | 72 | 78 | 12.9 | 33 | 80 | 79 | 100 |  |
| 41 | 25 | 27 |  |  |  |  | 47 | 74 | 75 | 81 | 13.3 | 38 | 81 | 80 | 101 |  |
| 42 | 26 | 28 |  |  |  |  | 49 | 75 | 78 | 85 | 13.7 | 42 | 83 | 82 | 102 |  |
| 43 | 27 | 29 |  |  |  |  | 51 | 76 | 80 | 88 | 14.0 | 47 | 84 | 83 | 103 |  |
| 44 | 27 | 30 |  |  |  |  | 54 | 77 | 84 | 92 | 14.3 | 51 | 86 | 85 | 104 |  |
| 45 | 28 | 30 |  |  |  |  | 56 | 78 | 87 | 95 | 14.7 | 55 | 87 | 86 | 105 |  |
| 46 | 29 | 31 |  |  |  |  | 58 | 79 | 90 | 99 | 15.0 | 59 | 89 | 88 | 106 |  |
| 47 | 30 | 32 |  |  | 23 |  | 60 | 80 | 94 | 103 | 15.3 | 63 | 90 | 89 | 106 |  |
| 48 | 30 | 33 | 0.7 |  | 26 |  | 62 | 81 | 97 | 108 | 15.6 | 66 | 91 | 90 | 107 |  |
| 49 | 31 | 34 | 1.3 |  | 28 |  | 64 | 82 | 101 | 112 | 15.9 | 70 | 92 | 91 | 108 |  |
| 50 | 32 | 35 | 1.9 |  | 31 |  | 66 | 83 | 105 | 117 | 16.2 | 73 | 94 | 92 | 109 |  |
| 51 | 33 | 36 | 2.5 |  | 34 |  | 68 | 84 | 109 | 121 | 16.4 | 76 | 95 | 93 | 109 |  |
| 52 | 34 | 38 | 3.1 |  | 36 |  | 70 | 85 | 113 | 126 | 16.7 | 79 | 96 | 94 | 110 |  |
| 53 | 35 | 39 | 3.6 |  | 39 | 30 | 72 | 86 | 117 | 131 | 16.9 | 81 | 97 | 95 | 111 |  |
| 54 | 37 | 40 | 4.2 |  | 41 | 34 | 73 | 87 | 121 | 137 | 17.2 | 84 | 98 | 96 | 111 |  |
| 55 | 38 | 41 | 4.7 |  | 44 | 37 | 75 | 88 | 126 | 142 | 17.4 | 86 | 99 | 97 | 112 |  |
| 56 | 39 | 43 | 5.3 |  | 46 | 40 | 77 | 89 | 130 |  | 17.6 | 88 | 100 | 98 | 112 |  |
| 57 | 40 | 44 | 5.8 |  | 48 | 43 | 78 | 90 | 135 |  | 17.8 | 90 | 101 | 98 | 113 |  |
| 58 | 42 | 45 | 6.3 |  | 50 | 46 | 80 | 91 | 140 |  | 18.0 |  | 102 | 99 | 114 |  |
| 59 | 43 | 47 | 6.8 |  | 53 | 48 | 82 | 92 | 145 |  | 18.2 |  | 103 | 100 |  |  |
| 60 | 45 | 49 | 7.3 |  | 55 | 51 | 83 | 93 |  |  | 18.4 |  | 103 | 100 |  |  |
| 61 | 46 | 50 | 7.8 |  | 57 | 54 | 85 | 94 |  |  | 18.6 |  | 104 | 101 |  |  |
| 62 | 48 | 52 | 8.3 |  | 59 | 56 | 86 | 95 |  |  | 18.7 |  | 105 | 102 |  |  |
| 63 | 50 | 54 | 8.8 |  | 61 | 59 | 88 | 96 |  |  | 18.9 |  | 106 | 102 |  |  |
| 64 | 51 | 56 | 9.2 |  | 63 | 61 | 89 | 97 |  |  | 19.0 |  | 106 | 103 |  |  |
| 65 | 53 | 58 | 9.7 |  | 65 | 63 | 90 | 98 |  |  | 19.2 |  | 107 |  |  |  |
| 66 | 55 | 60 | 10.1 |  | 67 | 66 | 92 | 98 |  |  | 19.3 |  | 107 |  |  |  |
| 67 | 57 | 62 | 10.6 |  | 69 | 68 | 93 | 100 |  |  | 19.4 |  | 108 |  |  |  |
| [注]表三来源：美国巴勃·考曼(Baber Colman)公司 4其他硬度对照表:. ■钢的布氏硬度的近似换算值. 布氏硬度(HB) 10mm3000kgf; 维 氏 硬 度 (HV); 洛氏硬度(3); 肖 氏 硬 度 (HS); 抗拉强度 (近似值)MPa(2). 标准球; 碳化钨球; 洛氏硬度A 载荷60kgf 金刚石圆锥 压印头 (HRA); 洛氏硬度B 载荷100kgf 刚球Ø1.6mm球 (1/16in) (HRB); 洛氏硬度C 载荷100kgf 金刚石圆锥 压印头 (HRC); 洛氏硬度D 载荷150kgf 金刚石圆锥 压印头 (HRD). -; -; 940; 85.6; -; 68.0; 76.9; 97; -. -; -; 920; 85.3; -; 67.5; 76.5; 96; -. -; -; 900; 85.0; -; 67.0; 76.1; 95; -. -; (767); 880; 84.7; -; 66.4; 75.7; 93; -. -; (757); 860; 84.4; -; 65.9; 75.3; 92; -. -; (745); 840; 84.1; -; 65.3; 74.8; 91; -. -; (733); 820; 83.8; -; 64.7; 74.3; 90; -. -; (722); 800; 83.4; -; 64.0; 73.8; 88; -. -; (712); -; -; -; -; -; -; -. -; (710); 780; 83.0; -; 63.3; 73.3; 87; -. -; (698); 760; 82.6; -; 62.5; 72.6; 86; -. -; (684); 740; 82.2; -; 61.8; 72.1; -; -. -; (682); 737; 82.2; -; 61.7; 72.0; 84; -. -; (670); 720; 81.8; -; 61.0; 71.5; 83; -. -; (656); 700; 81.3; -; 60.1; 70.8; -; -. -; (653); 697; 81.2; -; 60.0; 70.7; 81; -. -; (647); 690; 81.1; -; 59.7; 70.5; -; -. -; (638); 680; 80.8; -; 59.2; 70.1; 80; -. -; 630; 670; 80.6; -; 58.8; 69.8; -; -. -; 627; 667; 80.5; -; 58.7; 69.7; 79; -. -; -; 677; 80.7; -; 59.1; 70.0; -; -. -; 601; 640; 79.8; -; 57.3; 68.7; 77; -. -; -; 640; 79.8; -; 57.3; 68.7; -; -. -; 578; 615; 79.1; -; 56.0; 67.7; 75; -. -; -; 607; 78.8; -; 55.6; 67.4; -; -. -; 555; 591; 78.4; -; 54.7; 66.7; 73; 2055. -; -; 579; 78.0; -; 54.0; 66.1; -; 2015. -; 534; 569; 77.8; -; 53.5; 65.8; 71; 1985. -; -; 533; 77.1; -; 52.5; 65.0; -; 1915. -; 514; 547; 76.9; -; 52.1; 64.7; 70; 1890. (495); -; 539; 76.7; -; 51.6; 64.3; -; 1855. -; -; 530; 76.4; -; 51.1; 63.9; -; 1825. -; 495; 528; 76.3; -; 51.0; 63.8; 68; 1820. (477); -; 516; 75.9; -; 50.3; 63.2; -; 1780. -; -; 508; 75.6; -; 49.6; 62.7; -; 1740. -; 477; 508; 75.6; -; 49.6; 62.7; 66; 1740. (461); -; 495; 75.1; -; 48.8; 61.9; -; 1680. -; -; 491; 74.9; -; 48.5; 61.7; -; 1670. -; 461; 491; 74.9; -; 48.5; 61.7; 65; 1670. 444; -; 474; 74.3; -; 47.2; 61.0; -; 1595. -; -; 472; 74.2; -; 47.1; 60.8; -; 1585. -; 444; 472; 74.2; -; 47.1; 60.8; 63; 1585. 429; 429; 455; 73.4; -; 45.7; 59.7; 61; 1510. 415; 415; 440; 72.8; -; 44.5; 58.8; 59; 1460. 401; 401; 425; 72.0; -; 43.1; 57.8; 58; 1390. 388; 388; 410; 71.4; -; 41.8; 56.8; 56; 1330. 375; 375; 396; 70.6; -; 40.4; 55.7; 54; 1270. 363; 363; 383; 70.0; -; 39.1; 54.6; 52; 1220. 352; 352; 372; 69.3; (110.0); 37.9; 53.8; 51; 1180. 341; 341; 360; 68.7; (109.0); 36.6; 52.8; 50; 1130. 331; 331; 350; 68.1; (108.5); 35.5; 51.9; 48; 1095. 321; 321; 339; 67.5; (108.0); 34.3; 51.0; 47; 1060. 311; 311; 328; 66.9; (107.5); 33.1; 50.0; 46; 1025. 302; 302; 319; 66.3; (107.0); 32.1; 49.3; 45; 1005. 293; 293; 309; 65.7; (106.0); 30.9; 48.3; 43; 970. 285; 285; 301; 65.3; (105.5); 29.9; 47.6; -; 950. 277; 277; 292; 64.6; (104.5); 28.8; 46.7; 41; 925. 269; 269; 284; 64.1; (104.0); 27.6; 45.9; 40; 895. 262; 262; 276; 63.6; (103.0); 26.6; 45.0; 39; 875. 255; 255; 269; 63.0; (102.0); 25.4; 44.2; 38; 850. 248; 248; 261; 62.5; (101.0); 24.2; 43.2; 37; 825. 241; 241; 253; 61.8; 100; 22.8; 42.0; 36; 800. 235; 235; 247; 61.4; 99.0; 21.7; 41.4; 35; 785. 229; 229; 241; 60.8; 98.2; 20.5; 40.5; 34; 765. 223; 223; 234; -; 97.3; (18.8); -; -. 217; 217; 228; -; 96.4; (17.5); -; 33; 725. 212; 212; 222; -; 95.5; (16.0); -; -; 705. 207; 207; 218; -; 94.6; (15.2); -; 32; 690. 201; 201; 212; -; 93.8; (13.8); -; 31; 675. 197; 197; 207; -; 92.8; (12.7); -; 30; 655. 192; 192; 202; -; 91.9; (11.5); -; 29; 640. 187; 187; 196; -; 90.7; (10.0); -; -; 620. 183; 183; 192; -; 90.0; (9.0); -; 28; 615. 179; 179; 188; -; 89.0; (8.0); -; 27; 600. 174; 174; 182; -; 87.8; (6.4); -; -; 585. 170; 170; 178; -; 86.8; (5.4); -; 26; 570. 167; 167; 175; -; 86.0; (4.4); -; -; 560. 163; 163; 171; -; 85.0; (3.3); -; 25; 545. 156; 156; 163; -; 82.9; (0.9); -; -; 525. 149; 149; 156; -; 80.8; -; -; 23; 505. 143; 143; 150; -; 78.7; -; -; 22; 490. 137; 137; 143; -; 76.4; -; -; 21; 460. 131; 131; 137; -; 74.0; -; -; -; 450. 126; 126; 132; -; 72.0; -; -; 20; 435. 121; 121; 127; -; 69.8; -; -; 19; 415. 116; 116; 122; -; 67.6; -; -; 18; 400. 111; 111; 117; -; 65.7; -; -; 15; 385. |

硬度试验是机械性能试验中最简单易行的一种试验方法。为了能用硬度试验代替某些机械性能试验，生产上需要一个比较准确的硬度和强度的换算关系。

实践证明，金属材料的各种硬度值之间，硬度值与强度值之间具有近似的相应关系。因为硬度值是由起始塑性变形抗力和继续塑性变形抗力决定的，材料的强度越高，塑性变形抗力越高，硬度值也就越高。

以上资料仅供参考、详细技术参数请登陆本站“产品目录”或“资料下载”中查询。另附《邵氏硬度计TH200/TH210(橡胶塑料硬度